纸制品的仓储条件和仓储周期

目    的：为了更好的利用仓库的空间，减少货物积压，降低产品报废率

注意事项：仓储条件、仓储周期

一、瓦楞类

1、普通无印刷

仓储条件：干净、干燥、通风、严禁暴晒、防止虫、鼠害，必须要离地10CM以上存放。

仓储周期：通常条件下，可仓储2—3个月。一旦超过仓储周期，材料会脆化或软化、脱胶、破损、产生霉斑，导致产品报废。

2、有印刷

仓储条件：干净、干燥、通风、严禁暴晒、防止虫、鼠害，必须要离地10CM以上存放。

仓储周期：通常条件下，可仓储2—2.5个月。一旦超过仓储周期，材料会脆化或软化、脱胶、破损、印刷颜色会变浅、产生霉斑，导致产品报废。

3、抗静电

仓储条件：干净、干燥、通风、严禁暴晒、防止虫、鼠害，必须要离地20CM以上存放。

仓储周期：通常条件下，可仓储1.5—2个月。一旦超过仓储周期，抗静电油墨会挥发失效、材料会脆化或软化、脱胶、破损、印刷颜色会变浅、产生霉斑，导致产品报废。

4、导电

仓储条件：干净、干燥、通风、严禁暴晒、防止虫、鼠害，必须要离地20CM以上存放。

仓储周期：通常条件下，可仓储1—1.5个月。一旦超过仓储周期，导电油墨会挥发失效、材料会脆化或软化、脱胶、破损、印刷颜色会变浅、产生霉斑，导致产品报废。

二、非瓦楞类

1、无碳复写

仓储条件：干净、干燥、通风、严禁暴晒、防止虫、鼠害，必须要离地50CM以上存放。

仓储周期：通常条件下，可仓储8—10个月。一旦超过仓储周期，复写效果会淡化、材料会脆化或软化、破损、产生霉斑。

2、温度指示卡

仓储条件：干净、干燥、通风、严禁暴晒、恒温、防止虫、鼠害，必须要离地50CM以上存放。

仓储周期：通常条件下，可仓储1个月。一旦超过仓储周期，温度指示效果会逐渐减退，导致产品报废。

3、湿度指示卡

仓储条件：干净、干燥、通风、严禁暴晒、防止虫、鼠害，必须要离地50CM以上存放。

仓储周期：通常条件下，可仓储1—1.5个月。一旦超过仓储周期，湿度指示效果会逐渐消失，导致产品报废。

4、其他纸制品

仓储条件：干净、干燥、通风、严禁暴晒、防止虫、鼠害，必须要离地50CM以上存放。

仓储周期：通常条件下，可仓储6—8个月。一旦超过仓储周期，材料会脆化或软化、破损、产生霉斑，导致产品报废。